НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

| Размер листа, мм | Толщина листа, мм | Вес листа, кг |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 1250 | 8 | 33,00 |
|  |  | 10 | 41,25 |
|  |  | 12 | 49,50 |
|  |  | 16 | 66,00 |
|  |  | 20 | 82,50 |
|  |  | 24 | 99,00 |
|  |  | 28 | 115,50 |
| 2500 | 1250 | 8 | 28 |
|  |  | 10 | 34,25 |
|  |  | 12 | 41 |
|  |  | 16 | 56 |
|  |  | 20 | 68 |
|  |  | 24 | 76 |
|  |  | 28 | 93 |
| 500 | 1250 | 8 | 5 |
|  |  | 10 | 7 |
|  |  | 12 | 8,5 |
|  |  | 16 | 10 |

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Данные приведены для плит и листов толщиной 10-12 мм

| Наименование показателей | Ед. измерения | ГСП | ДСП | ГВЛ | ГКЛ | ЦСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | кг/м3 | 1100-1200 | 670-700 | 1100-1200 | 800-900 | 1250-1400 |
| Влажность (при относит. влажности 65% и 200С) | % | 2-3 | 8-10 | 2-3 | 1-1,5 | 10-12 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 3000-4000 | 2500-4000 | 2900-3000 | II 2000 I 2500 | 3000-4000 |
| Прочность при изгибе в обоих направлениях | МПа | 6-9,5 | 12-18 | 5,5-6,5 | II 5-6 I 2,5 | 9-12 |
| Прочность на разрыв параллельно плоскости | МПа | 3-4 | 8-10 | 1,5-3 | - | 5-6 |
| Прочность на разрыв перпендикулярно плоскости | МПа | 0,25-0,4 | 0,4-0,6 | 0,2-0,3 | 0,20-0,25 | 0,4-0,6 |
| Линейная прочность на сдвиг | МПа | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,0-1,5 | - | 2,0-2,5 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов | Н/см | 350-550 | 600-800 | 300-400 | - | 600-800 |
| Линейное расширение, 200С/30%-200С/85% | % | 0,07-0,10 | 0,30-0,40 | 0,04-0,06 | 0,025-0,03 | 0,25-0,3 |
| Разбухание по толщине через 2 ч. | % | 2 | 6 | 1 | - | 1,5 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/ м0С | 0,2-0,3 | 0,14 | 0,2-0,3 | 0,18-0,20 | 0,25-0,30 |
| Индекс изоляции воздушного шума | ДБ | 30-35 | 22-25 | 30-35 | 28-32 | 35-40 |

СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

| Материал | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Гипсо-стружечная плита | -высокая прочность во всех направлениях; -высокая сопротивляемость выдергиванию шурупов; -малое линейное расширение при изменении влажности; -низкий показатель разбухания по толщине; -высокая тепло и звукоизоляция; -экологическая безопасность; -огнестойкость и пожаробезопасность; -легкость обработки при использовании; -возможность шпонирования и каширования поверхности; -не ограниченная область применения; -высокая комфортность и декоративность, может применяться без дополнительной отделки. | -может применяться только для внутренней отделки помещений; -тяжесть. |
| Древесно-стружечная плита | -легкость; -более высокая прочность во всех направлениях; -более высокая сопротивляемость выдергиванию шурупов; -возможность шпонирования и каширования поверхности; -может применяться не только для строительства, но и изготовления мебели. | -высокий показатель линейного расширения при изменении влажности; -высокий показатель разбухания по толщине; -дефекты исправляются только специальной шпатлевкой; -невозможность тонкой обработки деталей из-за высокой твердости; -выделение формальдегида; -более низкие показатели огнестойкости и пожаробезопасности; -более низкий показатель тепло и звукоизоляция; -ограничения в областях применения; |
| Гипсо-волокнистый лист | -малое линейное расширение при изменении влажности; -низкий показатель разбухания по толщине; -высокая тепло и звукоизоляция; -экологическая безопасность; -огнестойкость и пожаробезопасность; | -более низкая прочность во всех направлениях при одинаковой плотности; -низкая сопротивляемость выдергиванию шурупов; -невозможность шпонирования и каширования поверхности; -низкая декоративность, не может применяться без дополнительной отделки. |
| Гипсокартонный лист | -легкость; -широкий ассортимент видов ГКЛ; -экологическая безопасность; -огнестойкость и пожаробезопасность; | -низкая прочность; -низкая сопротивляемость выдергиванию шурупов; -низкая декоративность, не может применяться без дополнительной отделки. |
| Цементно-стружечная плита | -более высокая прочность во всех направлениях; -более высокая сопротивляемость выдергиванию шурупов; -возможность применения для наружной отделки зданий; -более высокая тепло и звукоизоляция; -более низкий показатель разбухания по толщине; | -более тяжелые; -высокий показатель линейного расширения при изменении влажности; -ограничения при применении для внутренней отделки помещений; -низкая комфортность и декоративность, не может применяться без дополнительной отделки. -при отделке поверхностей необходимы специальные материалы стойкие к воздействию щелочей; |

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГСП

| № п/п | Наименование показателя | ГОСТ | Обозначение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа горючести | 30244-94 | Г 1 | Слабо-горючие |
| 2 | Группа воспламеняемости | 30402-96 | В 1 | Трудновоспламеняемые |
| 3 | Группа распространения пламени | 30444-97 | РП 1 | Не распространяющие |
| 4 | Дымообразующая способность | 12.1.044-89 | Д 1 | Малая |
| 5 | Класс опасности по токсичности продуктов горения | 12.1.044-89 | Т 1 | Малоопасные |